## Slide 1
CBN End Mill
Notes: Sustained Growth Smart Optimization

## Slide 2
NEW
Products – CBN

## Slide 3
Diameter Tolerance: -0.001/-0.003mm
Radius Tolerance：±0.002mm
Products – CBN

## Slide 4
Cutter： CBN R0.15x2t Ball nose
Material： 1.2343ESR HRC52-54
Cutting： Z constant finishing
Coolant： Emulsion
Machining tiime: 630 minutes
Vc： 33 m/min
n： 35000 rpm
fz： 0,006mm/t
Vf： 400mm/min
ap： 0,007mm
ae： 0,01mm
Successful Story

## Slide 5
Machine：Makino V56I
Holder： Big Air spindle
Cutter： R0,15xL1 Ball nose
Material：1.2343 HRC50-52
Cutting： Finishing
Coolant： Mist
Time: 10 Hour
Vc： 33 m/min
n： 35000 rpm
fz： 0,0054mm/t
Vf： 384mm/min
ap： 0,006mm
ae： 0,01mm
SCBN2003L1 0450
Chipping
Big Wear
Big Wear
Small Wear
Successful Story - SCBN
N company
O company
S company

## Slide 6
Machine：Makino V56I
Holder： Big Airspindle
Cutter： R0,15xL1 Ball nose
Material：1.2343 HRC50-52
Cutting： Finishing
Coolant： Mist
Time: 10 Hour
Vc： 33 m/min
n： 35000 rpm
fz： 0,0054mm/t
Vf： 384mm/min
ap： 0,006mm
ae： 0,01mm
SCBN2003L1 0450-L
N Competitor
Successful Story - SCBN